УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по механическим испытаниям сварных соединений

и наплавленного металла

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Механические испытания сварных соединений и наплавленного металла без выдачи протокола испытаний»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и проведение испытаний  сварных соединений и наплавленного металла с выдачей протокола испытаний»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Механические испытания сварных соединений и наплавленного металла |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определить по результатам механических испытаний образцов соответствие механических свойств сварных соединений и наплавленного металла установленным нормам

Группа занятий:

| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 7543 | Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков) | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| --- | --- |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| 30.40 | Производство военных боевых машин |
| 30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Механические испытания сварных соединений и наплавленного металла без выдачи протокола испытаний | 3 | Механические испытания сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Механические испытания сварных соединений полимерных материалов | A/02.3 | 3 |
| B | Подготовка и проведение испытаний сварных соединений и наплавленного металла с выдачей протокола испытаний | 4 | Подготовка и проведение механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла с выдачей протокола испытаний | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка и проведение механических испытаний сварных соединений полимерных материалов с выдачей протокола испытаний | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Механические испытания сварных соединений и наплавленного металла без выдачи протокола испытаний | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант по механическим испытаниям сварных соединений Специалист по механическим испытаниям сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла Специалист по механическим испытаниям сварных соединений полимерных материалов (пластмасс) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее или профессиональное образование, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение проверки знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других правил (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, по применению защитных средств и др.) и наличие соответствующей группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» §120-§123 | Лаборант по физико-механическим испытаниям (2-5-й разряд) |
| ОКПДТР | 33364 | Лаборант физико-химических исследований |
|  | 33256 | Лаборант входного контроля |
|  | 33288 | Лаборант механических и климатических испытаний |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
|  | 150107 | Металлургия сварочного производства |
|  | 150202 | Оборудование и технология сварочного производства |
|  | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Механические испытания сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверяет работоспособность, исправность и настраивает оборудование для механических испытаний, выбирает контрольно-измерительный инструмент |
| --- | --- |
|  | Выполняет тарировку регистрирующей и записывающей аппаратуры |
|  | Выполняет входной контроль и подготовку образцов для испытаний |
|  | Проверяет количество и пригодность образцов для испытаний на соответствие формы, размеров, шероховатости поверхностей |
|  | Маркирует образцы для проведения механических испытаний |
|  | Проверяет исправность и сведения о поверке и калибровке технических средств для проведения механических испытаний |
|  | Устанавливает образцы в технологические приспособления для конкретного метода механических испытаний |
|  | Проводит механические испытания сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Регистрирует результаты механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность, исправность оборудования для механических испытаний и вспомогательного оборудования |
|  | Настраивать испытательное и вспомогательное оборудование на соответствующие режимы испытаний |
|  | Проводить контрольные измерения размеров и температуры (при необходимости) образцов с применением с применением измерительного инструмента |
|  | Наносить маркировку на образцы для проведения механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Проводить оценку шероховатости поверхности образцов с использованием эталонов шероховатости поверхностей |
|  | Выполнять подготовку образцов для испытаний при низких и высоких температурах |
|  | Проводить испытания сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла на статическое растяжение, на статический изгиб (загиб), на ударный изгиб (на образцах с надрезом), на ударный разрыв, на стойкость против механического старения, на сплющивание, загиб, раздачу и бортование |
|  | Проводить измерение твердости наплавленного металла и различных участков сварных соединений металлических материалов методами Бринелля, Роквелла, Виккерса |
|  | Проверять исправность и сведения о поверке и калибровке технических средств и средств измерений |
|  | Применять технологические приспособления для конкретного метода механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Регистрировать результаты механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла, а при необходимости рассчитывать их механические характеристики |
| Необходимые знания | Основы металловедения |
|  | Основные типы образцов, применяемых при механических испытаниях |
|  | Порядок отбора и подготовки образцов для испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Условия проведения испытаний |
|  | Классификация методов механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Устройство и назначение технических средств для механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Методики проведения механических испытаний для различных металлов |
|  | Последовательность операций при выполнении механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Физические основы конкретного метода испытаний |
|  | Условия проведения механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Правила выполнения измерений с использованием средств измерений |
|  | Периодичность поверки и калибровки технических средств и средств измерений |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Правила работы с жидким азотом |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при применении оборудования для механических испытаний металлических материалов и вспомогательного оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Требования охраны труда при проведении механических испытаний |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Механические испытания сварных соединений полимерных материалов | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверяет работоспособность, исправность и настраивает оборудование для механических испытаний, выбирает контрольно-измерительный инструмент |
| --- | --- |
|  | Выполняет тарировку регистрирующей и записывающей аппаратуры |
|  | Выполняет входной контроль и подготовку образцов для испытаний |
|  | Проверяет количество и пригодность образцов для испытаний на соответствие формы, размеров |
|  | Маркирует образцы для проведения механических испытаний |
|  | Проверяет исправность и сведения о поверке и калибровке технических средств для проведения механических испытаний |
|  | Устанавливает образцы в технологические приспособления для конкретного метода механических испытаний |
|  | Проводит механические испытания сварных соединений полимерных материалов |
|  | Регистрирует результаты механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность, исправность оборудования для механических испытаний и вспомогательного оборудования |
|  | Настраивать испытательное и вспомогательное оборудование на соответствующие режимы испытаний |
|  | Проводить контрольные измерения размеров образцов с применением измерительного инструмента |
|  | Наносить маркировку на образцы для механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Работать на оборудовании для механических испытаний и проводить испытания сварных соединений полимерных материалов |
|  | Проверять исправность и сведения о поверке и калибровке технических средств и средств измерений |
|  | Применять технологические приспособления для конкретного метода механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Регистрировать результаты механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
| Необходимые знания | Полимерные материалы и их свойства |
|  | Основные типы, формы и размеры образцов, применяемых при механических испытаниях сварных соединений полимерных материалов |
|  | Классификация методов механических испытаний сварных соединений |
|  | Устройство и назначение технических средств для механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Методики проведения механических испытаний различных сварных соединений полимерных материалов |
|  | Последовательность операций при выполнении механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Физические основы методов испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Правила выполнения измерений с использованием средств измерений |
|  | Периодичность поверки и калибровки технических средств и средств измерений |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при применении оборудования для механических испытаний и вспомогательного оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Требования охраны труда при проведении механических испытаний |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и проведение испытаний сварных соединений и наплавленного металла с выдачей протокола испытаний | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант по механическим испытаниям сварных соединений Специалист по механическим испытаниям сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла Специалист по механическим испытаниям сварных соединений полимерных материалов (пластмасс) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования в области механических испытаний без требований к опыту практической работы. Для остальных специальностей среднего профессионального образования требуется опыт практической работы, в области механических испытаний не менее 1 года |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение проверки знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других правил (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, по применению защитных средств и др.) и наличие соответствующей группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» §123-§124 | Лаборант по физико-механическим испытаниям (5-6-й разряд) |
| ОКПДТР | 33364 | Лаборант физико-химических исследований |
|  | 33256 | Лаборант входного контроля |
|  | 33288 | Лаборант механических и климатических испытаний |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
|  | 150107 | Металлургия сварочного производства |
|  | 150202 | Оборудование и технология сварочного производства |
|  | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и проведение механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла с выдачей протокола испытаний | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Разрабатывает производственно-технологическую документацию по разрушающим испытаниям сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Организует подготовку образцов, определяет условия проведения механических испытаний для разных температур |
|  | Проводит испытания сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Определяет соответствие данных, полученных при механических испытаниях сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла требованиям документации, содержащей нормы оценки качества |
|  | Оформляет протоколы (заключения, акты) механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла конкретным методом |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Анализировать данные, полученные по результатам механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла конкретным методом на предмет их полноты и достаточности для принятия решения об соответствии требованиям документации, содержащей нормы оценки качества и о качестве сварного соединения и наплавленного металла |
|  | Проводить необходимые расчеты при оформлении результатов механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла конкретным методом |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Принцип расчета и составления схем для нестандартных испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Принципы высокотемпературного нагрева и низкотемпературного охлаждения |
|  | Порядок выбора режимов и параметров испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла для конкретного метода |
|  | Нормы оценки качества образцов по результатам применения конкретного метода механических испытаний сварных соединений металлических материалов и наплавленного металла |
|  | Требования к оформлению и хранению результатов механических испытаний конкретным методом |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и проведение механических испытаний сварных соединений полимерных материалов с выдачей протокола испытаний | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/02.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Разрабатывает производственно-технологическую документацию по разрушающим испытаниям сварных соединений полимерных материалов |
|  | Организует подготовку образцов, определяет условия проведения механических испытаний для разных температур |
|  | Проводит испытания сварных соединений полимерных материалов |
|  | Определяет соответствие данных, полученных при механических испытаниях сварных соединений полимерных материалов требованиям документации, содержащей нормы оценки качества |
|  | Оформляет протоколы (заключения, акты) механических испытаний сварных соединений полимерных материалов конкретным методом |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/02.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Анализировать данные, полученные по результатам механических испытаний сварных соединений полимерных материалов конкретным методом на предмет их полноты и достаточности для принятия решения о соответствии требованиям документации, содержащей нормы оценки качества и о качестве сварного соединения полимерных материалов |
|  | Проводить необходимые расчеты при оформлении результатов механических испытаний сварных соединений полимерных материалов конкретным методом |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/02.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Принцип расчета и составления схем для нестандартных испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Порядок выбора режимов и параметров испытаний сварных соединений полимерных материалов для конкретных методов |
|  | Нормы оценки качества образцов по результатам применения конкретного метода механических испытаний сварных соединений полимерных материалов |
|  | Требования к оформлению и хранению результатов механических испытаний конкретным методом |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент РСПП (ООР) Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Национальная экспертно-диагностическая компания», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО НП «НАКС») |
| 3 | ОАО «Газпром», город Москва |
| 4 | ОАО «АК «Транснефть», город Москва |
| 5 | НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), город Москва |
| 6 | НП «Национальное промышленное сварочное общество», город Краснодар |
| 7 | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), город Москва |
| 8 | ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», город Волгоград |
| 9 | ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), город Ростов-на-Дону |
| 10 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), город Санкт-Петербург |
| 11 | ООО «НПП Сварка-74», город Челябинск |
| 12 | ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», город Москва |
| 13 | ОАО «МОСГАЗ», город Москва |
| 14 | ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), город Санкт-Петербург |
| 15 | ГУП МО «Мособлгаз», Московская область, город Люберцы |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый тарифно-квалификационный справочник

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию