УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Контролер сварочных работ

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль подготовительных, сборочных и сварочных (наплавочных) работ»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Технический контроль производства и эксплуатации объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	14

I. Общие сведения

| Контроль соблюдения требований к выполнению сварочных работ и технический контроль объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Контролировать объект (сварная конструкция, продукция, изделие) при производстве и в период эксплуатации

Группа занятий:

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 2146 | Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных занятий | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| 3112 | Техники по гражданскому строительству | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| 3122 | Мастер (бригадир) в обрабатывающей промышленности | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| 7212 | Сварщики и газорезчики | 7543 | Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков) |
| 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| --- | --- |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| 30.40 | Производство военных боевых машин |
| 30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль подготовительных, сборочных и сварочных (наплавочных) работ | 4 | Контроль подготовительных и сборочных работ | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль сварочных (наплавочных) работ | A/02.4 | 4 |
| B | Технический контроль производства и эксплуатации объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации | 5 | Технический контроль производства (изготовления, монтажа, ремонта, реконструкции) объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Технический контроль и испытания произведенного или находящегося в эксплуатации объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации | B/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль подготовительных, сборочных и сварочных (наплавочных) работ | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер сварочных работ Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ Мастер контрольный Мастер строительных и монтажных работ Мастер (участка, цеха) Производитель работ Техник-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профильного образования требования по стажу не предъявляются При наличии непрофильного образования: - не менее 1 года работ по профессиям рабочих согласно ЕТКС: контролер сварочных работ (4-7 разряд), электросварщик (4-6 разряд) и др. - не менее 3 месяцев по должностям служащих согласно ЕКС: мастер, производитель работ, техник-технолог, мастер контрольный и др. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации баллонов работающих под давлением Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов и т. д.), подтверждающих квалификацию: - документы о профессиональном образовании, обучении или повышении квалификации; - квалификационное удостоверение по визуальному и измерительному контролю не ниже 2 уровня или свидетельство о профессиональной квалификации по стандарту «Специалист по неразрушающему контролю» по трудовой функции код В/01.4 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
|  | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
|  | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
|  | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §13-§16 | Контролер сварочных работ (4-7-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §18-§20 | Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ (4-6-й разряд) |
| ОКПДТР | 13057 | Контролер сварочных работ |
|  | 23840 | Мастер контрольный (участка, цеха) |
|  | 13070 | Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
|  | 150107 | Металлургия сварочного производства |
|  | 150202 | Оборудование и технология сварочного производства |
|  | 200102 | Приборы и методы контроля качества и диагностики |
|  | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |
| ЕКС | - | Мастер контрольный |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Техник-технолог |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль подготовительных и сборочных работ | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственно-технологическую документацию для контроля подготовительных и сборочных работ |
| --- | --- |
|  | Проверяет доступность объекта для проведения контроля |
|  | Готовит рабочее место к проведению контроля с учетом специфики контроля |
|  | Проверяет исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств), данных о поверке |
|  | Выполняет входной контроль свариваемых и сварочных (наплавочных) материалов |
|  | Контролирует с применением средств контроля элементы сварной конструкции и их сборку под сварку |
|  | Выполняет визуальный и измерительный контроль свариваемого материала и сварных соединений прихваток |
|  | Выявляет несоответствия подготовленных под сборку элементов сварной конструкции (изделий, узлов, деталей) и их сборки под сварку |
|  | Контролирует полноту удаления дефектов, выявленных при неразрушающем контроле (при ремонте дефектных участков) |
|  | Оформляет документацию (акты, заключения) по результатам контроля |
| Необходимые умения | Применять производственно-технологическую документацию по сборке, сварке (наплавке) и контролю |
|  | Определять условия проведения работ по контролю (уровень освещенности, контрастности и шероховатости контролируемых поверхностей; возможность применения комбинированного освещения; оптимальный угол обзора и расстояние до контролируемого объекта и т.д.) |
|  | Контролировать условия безопасного выполнения работ |
|  | Проверять данные документов о качестве (сертификатов, паспортов), маркировку материалов и сборочных узлов |
|  | Выполнять визуальный и измерительный контроль свариваемого материала и сварных соединений |
|  | Проверять выявленные несоответствия на соответствие требованиям нормативной и производственно-технологической документации |
|  | Оформлять документацию (акты, заключения) по результатам контроля |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, условные обозначения сварных швов на чертежах |
|  | Требования производственно-технологической, нормативной документации по сварке (наплавке) и контролю |
|  | Основные группы и марки свариваемых материалов. Сварочные (наплавочные) материалы |
|  | Правила хранения, подготовки и применения сварочных материалов (приемка, просушка, прокалка, чистота поверхности, проверка сварочно-технологических свойств и т.д.) |
|  | Правила и способы подготовки поверхностей и кромок изделий под сварку |
|  | Правила сборки и крепления элементов конструкции в сборочных приспособлениях; расположение, количество и размеры прихваток, креплений. Допуски при подготовке и сборке контролируемого объекта |
|  | Методика проведения визуального и измерительного контроля |
|  | Правила выборки дефектного участка, при ремонте дефектных участков |
|  | Виды дефектов при сварке (наплавке), причины их образования, методы предупреждения и способы устранения |
|  | Требования, предъявляемые к сварочному и вспомогательному оборудованию |
|  | Назначение, устройство и порядок применение средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) |
|  | Требования к качеству сварных соединений. Виды и методы контроля подготовленных под сварку и собранных конструкций и сварных швов |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
|  | Формы отчетной документации по результатам контроля |
| Другие характеристики | Необходимо наличие квалификационного удостоверения по визуальному и измерительному контролю не ниже 2 уровня или свидетельства о профессиональной квалификации по стандарту «Специалист по неразрушающему контролю» по трудовой функции код В/01.4 |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Контролер сварочных работ |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Контролер сварочных работ, 4-й уровень квалификации |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль сварочных (наплавочных) работ | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Изучает производственно-технологическую документацию для проведения контроля сварочных (наплавочных) работ |
|  | Контролирует соблюдение техники и технологии сварки в процессе выполнения сварочных (наплавочных) работ |
|  | Контролирует визуальным и измерительным методом готовую сварную конструкцию на соответствие требованиям производственно-технологической и нормативной документации |
|  | Выявляет несоответствия в сварных соединениях сварной конструкции |
|  | Регистрирует выявленные визуальным и измерительным контролем несоответствия для дальнейшего проведения контроля иными неразрушающими методами (капиллярный, магнитный, контроль течеисканием и т.д.) |
|  | Оформляет документацию (акты, заключения) по результатам контроля |
|  | Ведет учет выявленных визуальным и измерительным контролем несоответствий и дефектов сварных швов |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Выявлять визуальным и измерительным контролем наружные дефекты сварных швов, определять с помощью измерительного инструмента геометрические размеры сварных соединений |
|  | Систематизировать и регистрировать выявленные несоответствия и дефекты сварных швов |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Нормативная и производственно-технологическая документация по сварке и контролю |
|  | Техника и технология сварки |
|  | Требования нормативных документов к контролю поверхности и геометрическим размерам сварных швов |
|  | Допуски на габаритные и линейные размеры при сварке контролируемых конструкций |
|  | Формы документации, оформляемой по результатам контроля |
| Другие характеристики | Необходимо наличие квалификационного удостоверения по визуальному и измерительному контролю не ниже 2 уровня или свидетельства о профессиональной квалификации по стандарту «Специалист по неразрушающему контролю» по трудовой функции код В/01.4. |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Контролер сварочных работ |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Контролер сварочных работ, 4-й уровень квалификации |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технический контроль производства и эксплуатации объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по надзору за строительством Инженер по подготовке производства Инженер по техническому надзору Мастер контрольный Мастер строительных и монтажных работ Мастер (участка, цеха) Производитель работ Инженер по качеству Техник-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, как правило, в области, соответствующей направленности (профилю) по сварочному производству, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профильного образования: - не менее 1 года работ по должностям служащих, предусмотренных ЕКС: мастер контрольный, мастер участка, производитель работ, инженер по качеству, инженер по надзору за строительством и др. При наличии непрофильного образования: - не менее 3 лет работ по должностям служащих, предусмотренных ЕКС: мастер контрольный, мастер участка, производитель работ, инженер по качеству, инженер по надзору за строительством и др. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации баллонов работающих под давлением Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов и т. д.), подтверждающих квалификацию: - документы о профессиональном образовании, обучении или повышении квалификации; - квалификационное удостоверение по визуальному и измерительному контролю не ниже 2 уровня или свидетельство о профессиональной квалификации по стандарту «Специалист по неразрушающему контролю» по трудовой функции код В/01.4 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
|  | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
|  | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
|  | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС | - | Мастер контрольный |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
|  | - | Инженер-технолог |
|  | - | Инженер по надзору за строительством |
|  | - | Инженер по качеству |
|  | - | Техник-технолог |
| ОКПДТР | 22467 | Инженер-инспектор |
|  | 22614 | Инженер по надзору за строительством |
|  | 22678 | Инженер по подготовке производства |
|  | 22696 | Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) |
|  | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 23840 | Мастер контрольный (участка, цеха) |
|  | 23991 | Мастер строительных и монтажных работ |
|  | 23998 | Мастер участка |
|  | 24013 | Мастер цеха |
|  | 25864 | Производитель работ (прораб) (в промышленности) |
|  | 25865 | Производитель работ (прораб) (в строительстве) |
|  | 27120 | Техник-технолог |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
|  | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |
|  | 200102 | Приборы и методы контроля качества и диагностики |
|  | 150107 | Металлургия сварочного производства |
|  | 150202 | Оборудование и технология сварочного производства |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический контроль производства (изготовления, монтажа, ремонта, реконструкции) объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 и А/02.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет входной, операционный и приемочный контроль |
|  | Проверяет документы, удостоверяющие квалификацию персонала сварочного производства и его допуск к выполнению сварочных работ |
|  | Проверяет документы по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий |
|  | Проверяет паспорта на сварочное оборудование и соблюдение графика проверки и технического обслуживания сварочного оборудования |
|  | Проверяет документацию, оформленную по результатам входного контроля и испытаний свариваемых и сварочных материалов, условия хранения, транспортировки и порядка выдачи сварочных материалов |
|  | Контролирует сварку допускных образцов перед выполнением сварочных работ |
|  | Проверяет соблюдение технологии сварки с регистрацией выявленных несоответствий |
|  | Проверяет соблюдение режимов термообработки |
|  | Контролирует ведение журнала сварочных работ |
|  | Проверяет документы об аккредитации и/или аттестации лаборатории неразрушающего контроля и испытательной лаборатории, проводящих контроль, документы персонала этих лабораторий |
|  | Проводит верификацию документов контроля (актов, протоколов, заключений) |
|  | Контролирует приемку сварных конструкций и изделий и сдачу их в эксплуатацию |
|  | Регистрирует выявленные при контроле несоответствия |
|  | Ведет отчетность выявленных и устраненных несоответствий |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по кодам А/01.4 и А/02.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Разрабатывать технологические карты сварки |
|  | Анализировать и применять технические условия, конструкторскую документацию и нормативную документацию при разработке технологических карт контроля |
|  | Оформлять отчетные документы по учету и анализу несоответствий на контролируемую продукцию |
|  | Верифицировать документы о квалификации и допуске персонала к проведению и организации сварочных работ, аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий и возможности их применения на конкретном объекте |
|  | Верифицировать документы входного контроля свариваемых и сварочных материалов |
|  | Регистрировать и оценивать данные измерительных приборов сварочного оборудования |
|  | Сопоставлять выполнение операций по подготовке, сборке, сварке, термообработке и контролю с требованиями технологических карт сварки и технологических инструкций по сварке |
|  | Анализировать и оценивать выявленные при контроле несоответствия и дефекты |
|  | Оформлять документацию по результатам контроля (входного, операционного и приемочного) |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по кодам А/01.4 и А/02.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Требования методических документов по управлению качеством сварной продукции, инструкций и методик проведения технического контроля |
|  | Требования к свариваемым и сварочным материалам |
|  | Основные параметры объекта (сварная конструкция, продукция, изделие) |
|  | Правила приемки, хранения и выдачи свариваемых, сварочных и вспомогательных материалов |
|  | Порядок оформления документации по учету и анализу несоответствий и дефектов контролируемого объекта |
|  | Виды производственного брака, причины его возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проведения контроля выполняемых работ |
|  | Технические условия на материалы, детали, конструкции, комплектующие изделия и сварную продукцию |
|  | Требования к лабораториям неразрушающего контроля и к испытательным лабораториям |
|  | Порядок учета и оформления разрешительной и исполнительной документации на сварную продукцию |
| Другие характеристики | Необходимо наличие квалификационного удостоверения по визуальному и измерительному контролю не ниже 2 уровня или свидетельства о профессиональной квалификации по стандарту «Специалист по неразрушающему контролю» по трудовой функции код В/01.4 |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Контролер сварочных работ |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Контролер сварочных работ, 5-й уровень квалификации |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Технический контроль и испытания произведенного или находящегося в эксплуатации объекта (сварная конструкция, продукция, изделие), производственно-технологической и исполнительной документации | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по по коду В/01.5 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Регистрирует несоответствия, выявленные в результате контроля и испытаний |
|  | Проводит периодический осмотр состояния поверхностей сварных конструкций на наличие поверхностных дефектов, коррозии и механических разрушений |
|  | Регистрирует несоответствия, выявленные в процессе эксплуатации конструкции |
|  | Принимает решение о проведении аварийно-ремонтных работ с уведомлением служб эксплуатации контролируемого объекта |
|  | Ведет учет выявленных и устраненных несоответствий |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Контролировать объем и порядок проведения контроля и испытаний |
|  | Оценивать показания контрольных и иных приборов и оборудования |
|  | Выявлять и оценивать поверхностные дефекты сварных конструкций и сварных соединений в соответствии с требованиями нормативной и производственно-технологической документации на объект |
|  | Анализировать и систематизировать выявленные несоответствия |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Виды, объем и порядок проведения испытаний сварных конструкций |
|  | Формы исполнительной документации по испытаниям и ремонту сварных конструкций |
|  | Типы и характеристики контрольных приборов и оборудования, периодичность их поверки |
|  | Требования к качеству поверхностей сварных конструкций и швов |
|  | Виды коррозии, причины ее возникновения и способы предупреждения |
|  | Формы и содержание документов по учету несоответствий и дефектов |
| Другие характеристики | Необходимо наличие квалификационного удостоверения по визуальному и измерительному контролю не ниже 2 уровня или свидетельства о профессиональной квалификации по стандарту «Специалист по неразрушающему контролю» по трудовой функции код В/01.4 |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Контролер сварочных работ |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Контролер сварочных работ, 5-й уровень квалификации |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент РСПП (ООР) Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Национальная экспертно-диагностическая компания», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО НП «НАКС») |
| 3 | ОАО «Газпром», город Москва |
| 4 | ОАО «АК «Транснефть», город Москва |
| 5 | НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), город Москва |
| 6 | НП «Национальное промышленное сварочное общество», город Краснодар |
| 7 | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), город Москва |
| 8 | ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», город Волгоград |
| 9 | ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), город Ростов-на-Дону |
| 10 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), город Санкт-Петербург |
| 11 | ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» (УГАТУ), город Уфа |
| 12 | ГУП МО «Мособлгаз», Московская область, город Люберцы |
| 13 | ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), город Санкт-Петербург |
| 14 | ООО «НПП Сварка-74», город Челябинск |
| 15 | ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», город Москва |
| 16 | ОАО «МОСГАЗ», город Москва |
| 17 | ООО «УНТЦ «Сварка», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213); Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию